**OXVR-403产品说明书**

**产品化学名称：**嵌段型烷撑烯基聚氧乙烯醚

**产品应用：**OXVR-403是在分子水平上创新设计的一种新型聚羧酸减水剂专用聚醚单体。该产品通过对影响减水剂性能的各结构因素的合力优化，经合理配方可方便地合成出综合性能优异的减水剂产品。本产品分子量分布较窄，合成的聚羧酸减水剂产品具有减水率高、混凝土和易性优越、混凝土柔软不结板等性能，可以改善混凝土工作性能。可广泛应用于高层泵送混凝土、高强混凝土、清水混凝土等，外观淡黄色膏状，水溶液稳定，使用方便。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXVR-403** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 淡黄色膏状 | 目测 |
| **pH 值（1%水溶液）** | 6.5±1.0 | GB/T 6368-2008 |
| **羟值（**mgKOH/g） | 44.5-48.5 | GB/T 7383-2007 |
| **碘值（**mgKOH/g） | 18.5 | GB/T 13892-2012 |
| **双键保留率（％）（≥）** | 92.0 | 比值 |

**包装规格：**25Kg复合塑料编织袋或者25Kg复合塑料纸袋。

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、食用化学品等混运。贮存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中要避免阳光直接照射和雨淋，贮运温度不宜高于40℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期6个月。