**OXVR-404产品说明书**

**产品化学名称：**嵌段型烷撑烯基聚氧乙烯醚

**产品应用：**OXVR-404是在分子水平上创新设计的一种新型嵌段聚羧酸减水剂专用聚醚单体。该产品通过对影响减水剂性能的各结构因素的合力优化，经合理配方可方便地合成出综合性能优异的减水剂产品。本产品分子量分布较窄，合成的聚羧酸减水剂产品具有减水率高、混凝土和易性优越、混凝土柔软不结板，可以改善混凝土工作性能。可广泛应用于高层泵送混凝土、高强混凝土、清水混凝土等。片状外观白色片状，水溶性稳定，可配制成水剂产品销售，使用更方便。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXVR-404** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 白色片状 | 目测 |
| **pH 值（1%水溶液）** | 6.5±1.0 | GB/T 6368-2008 |
| **羟值（**mgKOH/g） | 12.5-14.5 | GB/T 7383-2007 |
| **碘值（**mgKOH/g） | 5.0 | GB/T 13892-2012 |
| **双键保留率（％）（≥）** | 88.0 | 比值 |

**包装规格：**25Kg复合塑料编织袋或者25Kg复合塑料纸袋。

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、食用化学品等混运。贮存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中要避免阳光直接照射和雨淋，贮运温度不宜高于40℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期6个月。