**OXAC-609产品说明书**

**产品化学名称：**烷撑烯基聚氧乙烯醚

**产品应用：**OXAC-609是一种新型聚氧乙烯醚，常被用于生产聚羧酸减水剂使用。性能优异，其双键聚合活性高，可低温或常温聚合并大幅缩短滴加时间，节约能耗，降低成本。使用OXWA-609合成的减水剂有较强的水泥颗粒分散性及保持能力，对含泥地材适应性好，混凝土和易性较佳。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXAC-609** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 白色至微黄片状 | 目测 |
| **羟值（**mgKOH/g） | 17.5-20.0 | GB/T7383-2007 |
| **碘值（**mgKOH/g） | 7.2 | GB/T13892-2012 |
| **双键保留率（％）（≥）** | 90 | 比值 |

**包装规格：**片状产品采用25kg复合塑料编织袋或纸袋包装；

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、还原剂、酸类物质、水等其他化学品混装储运。储存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中避免阳光直接照射和雨淋，储存温度不宜高于40℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期6个月。