**OXHP-702产品说明书**

**产品化学名称：**烷撑烯基聚氧乙烯醚

**产品应用：**OXHP-702是在分子水平上创新设计的一种新型聚羧酸减水剂专用聚醚单体。本产品适用于合成对减水率有更高要求的减水剂产品，使用方便、性价比高、片状外观、水溶性好、水溶液稳定，可配制成水剂产品销售，使用更方便。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXAC-702** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 白色片状 | 目测 |
| **羟值（**mgKOH/g） | 17.5-19.5 | GB/T7383-2007 |
| **碘值（**mgKOH/g） | 7.4 | GB/T13892-2012 |
| **PH值 （ 1％水溶液）** | 5.5-7.5 | GB/T 6368-2008 |
| **双键保留率（％）（≥）** | 92 | 比值 |

**包装规格：**片状产品采用25kg复合塑料编织袋或纸袋包装；

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、还原剂、酸类物质、水等其他化学品混装储运。储存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中避免阳光直接照射和雨淋，储存温度不宜高于40℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期6个月。